ТЕХНОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Современная строительная арматура

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В связи с постоянно растущими требованиями в сфере энерго- и ресурсосбережения, усилением конкурентной среды на фоне сокращения объемов строительства, необходимости решения задач по сокращению расходов на строительство возникает потребность в высокопрочных, долговечных и доступных материалах для строительной отрасли. Применение в процессе строительства инновационного продукта — строительной арматуры и сеток, изготовленных из композиционного материала, — обуславливает наличие ряда преимуществ перед использованием традиционной арматуры из черного металла или углеродистой стали. Композитная арматура нового поколения позволяет строителю решать задачи энергоэффективности, экологичности и безопасности зданий и сооружений, а также добиваться уменьшения своих расходов на строительство и последующую эксплуатацию.

Композитная арматура — это строительная арматура на основе неметаллических волокон, связанных композитным составом. Для изготовления арматуры используется стекловолокно, базальтоволокно, углеволокно и т.д. Физическое тело композитной арматуры условно состоит из двух частей:

- Стержень, задающий основные прочностные характеристики арматуры, который обычно представляет собой пучок параллельных волокон, связанных композитным связующим на основе эпоксидных, полиэфирных смол;

- Внешний слой, отвечающий за свойства сцепления с бетоном.

КОГДА ПОЯВИЛАСЬ КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА?

Исследования по созданию и изучению свойств высокопрочной неметаллической арматуры, способов её применения были начаты и

в СССР, ив США в 60-х годах прошлого века. Начиная с 70-х годов, в СССР, ФРГ, США,

Канаде, Великобритании, Китае и Японии построено огромное количество гражданских и промышленных объектов с использованием различной композитной арматуры.

На сегодняшний день наибольшее распространение такая арматура получила именно за рубежом, так как там замечают и внедряют передовые технологии намного быстрее, чем в России. Применение композитов, обеспечивающих уникальные и высокие эксплуатационные свойства готовых конструкций в течение длительного срока, может стать для нашей страны мощным источником стратегической конкурентоспособности.

КАКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЕ

СУЩЕСТВУЮТ?

В 2013 году введен в действие ГОСТ 31938- 2012 «Арматура композитная полимерная для армированных бетонных конструкций». ГОСТ устанавливает обязательные требования к композитной арматуре и необходимые для нее физические характеристики и систему испытаний для контроля качества. Неметаллическая композитная арматура уже разрешена к применению в СНиП 52-01-2003 (ещё в 2003 году). В этом документе, в разделе 5.3 читаем: «Для железобетонных конструкций следует применять следующие виды арматуры, установленные соответствующими стандартами:... неметаллическую композитную арматуру». И в этом же разделе ниже: «К неметаллической арматуре (в том числе фибре) предъявляют также требования по щелочестойкости и адгезии к бетону». То есть, по сути в СНиПе признается лишь факт существования композитной арматуры и возможность ее использования в железобетонных конструкциях.

Уже давно действуют рекомендации НИ- ИЖБ геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры».

Официально опубликована 1-я редакция нового нормативного документа СП 63.13330.2012 «Конструкции из бетона с композитной неметаллической арматурой. Правила проектирования», который уже может быть использован как рабочий документ для проектировщика.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ?

  - Композитная арматура значительно дешевле стальной при равнопрочностной замене.

  - Композитная арматура имеет примерно в 2,5 — 3 раза большую прочность на разрыв, чем стальная при равном диаметре. По этой причине введено понятие «равнопрочностной замены», при которой стальная арматура заменяется на композитную с меньшим диаметром, но с той же прочностью на разрыв.

  - Композитная арматура не коррозирует, она устойчива к агрессивным средам. Относится к материалам первой группы химической стойкости, в том числе, к щелочной среде бетона. Строители знают, что слой коррозии, наращиваясь на традиционной стальной арматуре, может со временем увеличить ее диаметр в 8 раз, что приводит к появлению трещин и даже разрыву бетонной конструкции.

  - Композитная арматура в 5 раз легче стальной при равном диаметре и в 11 раз легче при равнопрочностном диаметре. Это позволяет экономить на транспортировке, уменьшает вес конечной бетонной конструкции.

  - Такая арматура имеет коэффициент температурного расширения, который практически идентичен коэффициенту температурного расширения бетона.

  - Композитная арматура имеет низкую теплопроводность и не является мостиком холода. Например, у стеклопластикового композита теплопроводность 0,48 Вт/м • К, а у металла в среднем — 56 Вт/м • К. Таким образом, стеклопластик в 100 раз менее теплопроводен, чем металл.

  - Являясь диэлектриком, композитная арматура (за исключением утлепластиковой) радиопрозрачна и магнитоинертна.

  - Не теряет прочность под воздействием низких температур. Диапазон температур эксплуатации от -70 "С до +100 °С.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Композитная арматура применяется:

- в фундаментах ниже нулевой отметки залегания (на сегодняшний день стеклопла- стиковая арматура является лучшим армирующим материалом для устройства ленточных фундаментов и заливки фундаментных плит);

- в качестве гибких связей;

- для изготовления осветительных опор, опор ЛЭП, изолирующих траверс ЛЭП;

- для дорожного строительства: при усилении дорожного полотна, мостов, ограждений;

- для усиления таких изделий, как дорожные и тротуарные плитки, заборные плиты, бордюрные камни, столбики и опоры, железнодорожные шпалы;

- в конструкциях, работающих в условиях ускоренной коррозии стальной арматуры и бетона (причалы, сухие доки, укрепление набережной полосы путем бетонирования), а также в конструкциях, подвергаемых в процессе эксплуатации действию общей коррозии и динамическим нагрузкам.

Композитная арматура ПРОФАРМ производства ООО «МК-Композит» (г. Тверь) относится ко второму поколению неметаллической строительной арматуры. Поверхность из вплавленного в стержень арматуры кварцевого песка гарантирует улучшенные показатели адгезии арматуры с бетоном, что делает конструкцию надежней и долговечней. Продукция ООО «МК-Композит» снабжается Протоколами испытаний, подтверждающими характеристики арматуры, и Сертификатом соответствия ГОСТ 31938-2012.

ООО «МК-Композит» Г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 124.

Тел.: 8-(4822) 64-99-65 8-904-026-13-02